Propuesta de Trabajo para Laboratorio 6 y 7

Tema:

Evaluación de la adhesión y dureza de recubrimientos empleados en la industria del gas y el petróleo

Directores:

Adriana Márquez		amarquez@df.uba.ar

Juan Pablo Quintana 		jpquintana@df.ub.ar

Lugar de trabajo:

Instituto de Física del Plasma, Departamento de Física

Resumen

El desarrollo de tratamientos de superficies es un tema de gran interés en la investigación básica y en el campo tecnológico, a través de ellos se busca mejorar las prestaciones de los materiales sin modificar sus características en volumen. Un gran número de investigaciones basadas en tratamientos superficiales están siendo desarrolladas en el mundo buscando mejorar la respuesta tribológica y mecánica de los aceros para aumentar su eficiencia y extender su vida útil, especialmente a aquellos materiales expuestos a ambientes agresivos y con condiciones de trabajo extremas.  Una descarga de baja presión de gran interés para el procesamiento de superficies con aplicaciones industriales son los arcos catódicos, los cuales resultan muy atractivos en la producción de recubrimientos superficiales debido a su simplicidad comparada con otras tecnologías, a la alta tasa de crecimiento y a las propiedades de los films depositados. Los arcos eléctricos de baja presión (también llamados arcos catódicos o “vacuum arcs”) son dispositivos en los que se produce una descarga eléctrica de alta corriente y bajo voltaje (~ 100 A, 20 V) entre dos electrodos inmersos en una cámara de vacío a baja presión. Estos arcos se generan en un medio de muy baja presión residual de gas, y por lo tanto el plasma conductor de la corriente de descarga está formado predominantemente por material metálico ionizado, evaporado de los electrodos. Una fracción de los iones es eyectada del cátodo conformando un jet de plasma totalmente ionizado. Cuando se expone una muestra al plasma, las especies iónicas se depositan en la superficie, dando lugar a la formación de un film metálico. Al inyectar un gas reactivo en la cámara de descarga los iones metálicos reaccionan con el gas ambiente, posibilitando el crecimiento de films con distintas composiciones.

El trabajo propuesto se realizará en el marco de un proyecto que tiene por objetivo el desarrollo de tratamientos superficiales para mejorar la resistencia al desgaste y a la corrosión de componentes empleados en la industria del gas y petróleo. El objetivo específico del plan de trabajo es el estudio de la adhesión y dureza de films de base titanio (Ti, TiN, TiC, TiCN) y base titanio aluminio (TiAl, TiAlN) empleando un test de rayado. Los films serán depositados sobre sustratos de acero AISI 4140 utilizando un equipo de arco catódico. Para la realización de los test se posee un equipo de rayado de operación manual y se propone como parte del trabajo diseñar y construir un equipo automatizado.