Propuesta de Trabajo para Laboratorio 6 y 7

Optimización del crecimiento de películas de carbono amorfo sobre polímeros

Directoras:

Adriana Márquez    	amarquez@df.uba.ar

Lucía Fama		lfama@df.uba.ar

Lugar de Trabajo:

Instituto de Física del Plasma – Departamento de Física

Resumen

Las características de los polímeros tales como el bajo peso, la alta resistencia al impacto mecánico que presentan la mayoría de ellos y la transparencia, son ventajas que los han convertido en materiales muy empleados para los envases en la industria alimenticia. En particular los bioplásticos, polímeros que son desarrollados a partir de insumos de base biológica (renovables) y/o que se degradan biológicamente, resultan de gran interés para esta aplicación. Sin embargo, la permeabilidad de los polímeros a gases como el oxígeno y el vapor de agua es una desventaja ya que afecta el sabor y la duración de varios productos. El recubrimiento de los polímeros con films delgados de carbón amorfo es propuesto como barrera de gases para mejorar su respuesta a la permeabilidad. Como los recubrimientos carbón amorfo están compuestos de carbón e hidrógeno (componentes esenciales de los polímeros), y aportan menos del 1% al material total, su incorporación no afecta la degradación del bioplástico.

El objetivo específico del plan de trabajo es optimizar el proceso de crecimiento de películas delgadas de carbono amorfo sobre films de polietileno de baja densidad y de un biopolímero obtenido en base a almidón de mandioca. Los recubrimientos de carbón amorfo serán depositados con un método de deposición física en fase vapor (PVD) empleando en una descarga tipo arco catódico. Se buscará controlar  las condiciones del proceso que permitan lograr recubrimientos de carbon amorfo con buena adherencia sobre los sustratos poliméricos y  que disminuyan la permeabilidad de gases como el oxígeno o el vapor de agua.